SILIKONOVÝ 2 LITRY

IMPREGNACE BETON PERFECT

Silikonový hydrofobizační impregnát.

| Popis výrobku: | IMPREGNACE BETON PERFECT je vysoce kvalitní, připravený k aplikaci na bázi silikonu - hydrofobizační impregnát. Má vysoké penetrační schopnosti. Proniká hluboko do podloží a váže do struktury materiálu, aniž by na ní tvořil povlak. Neucpává póry, čímž může přes impregnovaný materiál nadále pronikat vlhkost a nemění se ani vzhled a barevnost. Ošetřený materiál se vyznačuje dokonalým „efektem odpuzování“ vody. Impregnace zajišťuje dlouhodobou ochranu v interiérech, tak ve venkovním prostředí. |  |
| --- | --- | --- |
| Použití: | Impregnace Beton Perfect je určen pro impregnaci minerálních podkladů, jako je architektonický beton, betonová obklady, kámen (např. pískovec), keramické cihly, minerální omítky a jiné nasákavé povrchy vystavené působení vody a povětrnostním podmínkám. |  |
| Vlastnosti: | - odolný proti působení povětrnostních podmínek; - hydrofobizační; - hluboká penetrace; - vysoká propustnost vlhkosti; - neobsahuje rozpouštědla; - nevytváří lesk a nemění barvy ošetřeného povrchu; - výborně snižuje absorpci vody; - chrání před znečištěním; - je odolný vůči alkáliím a UV záření; - minimalizuje vznik řas a mechů, vlhkých skvrn a výkvětů. |  |
| Technické údaje: | konzistence: Barva: Prostorová hustota: Obsah aktivních látek: Rozsah teploty k provádění prací: Zachování průniku vodní páry: | kapalina; mléčný, po zaschnutí bezbarvý; asi 1 kg/dm3; 10 %. od +5 ºC do +25 ºC; 100 %. |
| Spotřeba: | Přibližná spotřeba závisí na nasákavosti a druhu podkladu:: - Beton a betonová galanterie: 0,12 – 0,25 l/m2 - Přírodní kámen, silně nasákavé: 0,20 – 0,25 l/m2 - Přírodní kámen, slabě nasákavé: 0,12 – 0,15 l/m2 - Keramické cihly, nepovlékané: 0,20 – 0,25 l/m2 - Minerální omítky: 0,12 – 0,20 l/m2 Konečnou spotřebu určujte na základě zkoušek vykonaných na reprezentativním podkladu. |  |
| Obaly: | plastové lahve à 1 l. |  |

| Skladování a životnost: | V originálních obalech, suchých větraných místnostech o teplotě od +5 ˚C do +30 ˚C, do 12 měsíců ode dne výroby. |
| --- | --- |
| Práce s obaly: | podle platných předpisů pro typický stavební odpad. |
| Bezpečnostní pravidla: | EUH 208: Obsahuje směs 5-chloro-2-methylo-2H-izotiazol-3-onu [ES 247- 500-7] a 2-methylo-2H-izotiazol-3-onu [ES 220-239-6] (3:1). Může způsobit alergickou reakci. P101: Při nutné poradě s lékařem ukažte obal nebo nálepku. P102: Chraňte před dětmi. P103: Před použitím si přečtěte text na nálepce. P501: Obsah/láhev zneškodněte dle místních, regionálních, státních nebo mezinárodních předpisů. Omezený obsah těkavých organických látek (VOC) podle směrnice 2004/42/ES (kat.A/g/FW): 30g/l (2010). Tento výrobek obsahuje nejvýše 30g/l VOC. |
| Formálně právní dokumenty | Výrobek má atest Státního hygienického ústavu |

PLNĚNÍ

| Atmosférické podmínky | Při nanášení, vázání a vysýchání se vyžaduje minimální teplota materiálu, okolí a podloží: + 5 ˚C. Nepracujte za přímého slunečního záření, deště a větru. a při teplotách vyšších než +25 ˚C. Mohou urychlit vypařování, což nepříznivě ovlivňuje hloubku pronikání materiálu. |
| --- | --- |
| Zabezpečující práce: | Zakrýt (oblepit) prvky, které se mohou od materiálu ušpinit. Na lešení používejte ochranné plachty (sítě). |
| Příprava podloží: | Podklad musí být stabilní, bez látek snižujících přilnavost (např. oleje, tuky), očištěný od oddělujících se kousků, částeček, prachu a jiných s ním nespojených prvků a pokud možno suché. Před přistoupením k jejich impregnaci by měly být ukončeny procesy tvrdnutí a vázání zabudovaných materiálů. Aby byla impregnace správná, musí podklad vstřebat příslušné množství impregnačního prostředku. Závisí to na pórovitosti stavebního materiálu a míry vlhkosti. |
| Příprava materiálu | Stavební materiál se vyrábí ve formě připravené k použití. Před použitím zatřeste balením, aby došlo k jeho promíchání. |
| Nanášení materiálu: | Materiál nanášejte rovnoměrně štětcem, válečkem nebo postřikem. Impregnát nanášejte až do nasycení, a to dvakrát v krátkých časových odstupech. Další vrstvu nanášejte před vyschnutím metodou „mokré na mokré“. |
| Doba schnutí: | Impregnovaný povlak chraňte před vlhkem, vodou a atmosférickými srážkami alespoň po dobu osmi hodin (je-li teplota 200C). Změna teploty prodlužuje nebo zkracuje dobu schnutí. |
| Čištění náčiní: | čistou, studenou vodou, ihned po použití |

TLUMACZENIE SLOWACKI JENZYK

IMPREGNÁCIA BETON PERFECT

Silikónový hydrofobizačný impregnované.

Popis výrobku:

IMPREGNÁCIA BETON PERFECT je vysoko kvalitný, pripravený k aplikácii na báze silikónu - hydrofobizačný impregnované. Má vysoké penetračné schopnosti. Preniká hlboko do podložia a viaže do štruktúry materiálu, bez toho, aby na nej tvoril povlak. Neupcháva póry, čím môže cez impregnovaný materiál naďalej prenikať vlhkosť a nemení sa ani vzhľad a farebnosť. Ošetrený materiál sa vyznačuje dokonalým "efektom odpudzovanie" vody. Impregnácia zaisťuje dlhodobú ochranu v interiéroch, tak vo vonkajšom prostredí.

použitie:

Impregnácia Betón Perfect je určený pre impregnáciu minerálnych podkladov, ako je architektonický betón, betónové obklady, kameň (napr. Pieskovec), keramické tehly, minerálne omietky a iné nasiakavé povrchy vystavené pôsobeniu vody a poveternostným podmienkam.

vlastnosti:

• odolný proti pôsobeniu poveternostných podmienok;

• hydrofobizačný;

• hlboká penetrácia;

• vysoká priepustnosť vlhkosti;

• neobsahuje rozpúšťadlá;

• nevytvára lesk a nemení farby ošetreného povrchu;

• výborne znižuje absorpciu vody;

• chráni pred znečistením;

• je odolný voči alkáliám a UV žiareniu;

• minimalizuje vznik rias a machov, vlhkých škvŕn a výkvetov.

Technické údaje:

konzistencia:

Farba:

Priestorová hustota:

Obsah aktívnych látok:

Rozsah teploty na vykonávanie prác:

Zachovanie prieniku vodnej pary:

kvapalina;

mliečny, po zaschnutí bezfarebný;

asi 1 kg / dm3;

10%.

od +5 ºC do +25 ºC;

100%.

spotreba:

Približná spotreba závisí od nasiakavosti a druhu podkladu ::

• Betón a betónová galantéria: 0,12 - 0,25 l / m2

• Prírodný kameň, silne nasiakavé: 0,20 - 0,25 l / m2

• Prírodný kameň, slabo nasiakavé: 0,12 - 0,15 l / m2

• Keramické tehly, nepovlékané: 0,20 - 0,25 l / m2

• Minerálne omietky: 0,12 - 0,20 l / m2

Konečnú spotrebu určujte na základe skúšok vykonaných na reprezentatívnej podklade.

obaly:

plastové fľaše à 1 l.

Skladovanie a životnosť:

V originálnych obaloch, suchých vetraných miestnostiach s teplotou od +5 ˚C do +30 ˚C, do 12 mesiacov odo dňa výroby.

Práca s obalmi:

podľa platných predpisov pre typický stavebný odpad.

Bezpečnostné pravidlá:

EUH 208: Obsahuje zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-onu [ES 247- 500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-onu [ES 220-239-6] (3 : 1). Môže spôsobiť alergickú reakciu.

P101: Pri nutné porade s lekárom ukážte obal alebo nálepku.

P102: Chráňte pred deťmi.

P103: Pred použitím si prečítajte text na nálepke.

P501: Obsah / fľaša zneškodnite podľa miestnych, regionálnych, štátnych alebo medzinárodných predpisov.

Obmedzený obsah prchavých organických látok (VOC) podľa smernice 2004/42 / ES (kat.A / g / FW): 30g / l (2010). Tento výrobok obsahuje najviac 30g / l VOC.

Formálne právne dokumenty

Výrobok má atest Štátneho hygienického ústavu

PLNENIE

atmosférické podmienky

Pri nanášaní, viazanie a vysychania sa vyžaduje minimálny teplota materiálu, okolia a podložia: + 5 ˚C. Nepracujte za priameho slnečného žiarenia, dažďa a vetra. a pri teplotách vyšších ako +25 ˚C. Môžu urýchliť vyparovanie, čo nepriaznivo ovplyvňuje hĺbku prenikania materiálu.

Zabezpečujúca práce:

Zakryť (oblepiť) prvky, ktoré sa môžu od materiálu zašpiniť. Na lešení používajte ochranné plachty (siete).

Príprava podložia:

Podklad musí byť stabilný, bez látok znižujúcich priľnavosť (napr. Oleje, tuky), očistený od oddeľujúcich sa kúskov, čiastočiek, prachu a iných s ním nespojených prvkov a pokiaľ možno suché. Pred pristúpením k ich impregnáciu by mali byť ukončené procesy tvrdnutia a viazanie zabudovaných materiálov. Aby bola impregnácia správna, musí podklad vstrebať príslušné množstvo impregnačného prostriedku. Závisí to na pórovitosti stavebného materiálu a miery vlhkosti.

Príprava materiálu

Stavebný materiál sa vyrába vo forme pripravenej na použitie. Pred použitím zatraste balením, aby došlo k jeho premiešaniu.

Nanášanie materiálu:

Materiál nanášajte rovnomerne štetcom, valčekom alebo postrekom. Impregnované nanášajte až do nasýtenia, a to dvakrát v krátkych časových odstupoch. Ďalšiu vrstvu nanášajte pred vyschnutím metódou "mokré na mokré".

Doba schnutia:

Impregnovaný povlak chráňte pred vlhkom, vodou a atmosférickými zrážkami aspoň počas ôsmich hodín (ak je teplota 200C). Zmena teploty predlžuje alebo skracuje dobu schnutia.

Čistenie náčinie:

čistou, studenou vodou, ihneď po použití

Odeslat zpětnou vazbu

Historie

Uloženo

Komunita

Technická karta výrobku: BETON PERFECT IMPREGNAT,  stav: I 2016.

Všechny tyto informace vycházejí ze současných technických poznatků a našich dlouholetých zkušeností. S ohledem na různorodost druhů podloží a situace pokaždé prověřujte, zda je daný výrobek vhodný pro použití a zjistěte místní jednotkovou spotřebu materiálu.

Tato technická karta výrobku přestává platit spolu v okamžiku, kdy vyjde nová verze.