**LEPIDLO BETON CONNECT NA BETONOVÉ OBKLADY**

POPIS VÝROBKU

Lepící malta Beton Connect je hotovou balenou směsí lepidel (portlandského cementu a UPRAVENÉ syntetické pryskyřice), plniv z přírodních kameniv a zlepšovacích přísad. Po smíchání s vodou tvoří lepící maltu.

URČENÍ

Určena k přilepování uvnitř a venku dekoračních kamenů z betonu, keramických kachliček a podlahových dlažeb k typickým bez problematickým a nedeformujícím se minerálním stavebním povrchům, vrstvou o maximální tloušťce do 5 mm. Může být používána k vyrovnávání nerovností na površích stěn a podlah. K lepení betonových obkladů od firmy Steinblau s max. povrchem 0,2m2.

DOPORUČENÍ

* Nepoužívejte na gumové a kovové povrchy, linoleum nebo PVC
* Nepřidávejte maltu do vody, která začala tuhnout
* Používejte při teplotě +50C až +300C
* Chraňte před přímým slunečním svitem, deštěm a mrazem po dobu minimálně 12 hodin od aplikování

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být suchý, nosný, rovný, stabilní, čistý a bez látek snižujících přilnavost. Pomocí vhodné metody (mechanicky, vodou pod tlakem, apod.) odstraňte špatně přilepené nebo vyčnívající prvky povrchu. Ztráty a nerovnosti povrchů opravte, odchylky vyrovnejte pomocí vhodným malt.

A především:

* Očistěte nové minerální povrchy, nosné cementové a cementově-vápenné povrchy
* Na povrchy a omítky uvedené výše s pískovým povrchem naneste vhodný základový prostředek
* Doporučený základový prostředek Steinblau PERFECT GRUNT

V případě veškerých pochybností před zahájením práce proveďte zkoušku efektivity přilepení k danému povrchu a použitelnosti vybrané lepící malty.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Lepící maltu rozmíchejte v 3,3-3,9 litrech vody, až po dosažení konzistence husté hmoty. Po zhruba 5 minutách opět promíchejte. Nyní je lepidlo připravené k použití. Lepidlo na povrch nanášejte hladkým nářadím a následně jej přečesejte pomocí zoubkovaného nářadí. Hloubku drážek přizpůsobte velikosti obkladů. Práci provádějte při teplotě nejvýše 50C. Spárování můžete provést po ztuhnutí lepidla, avšak nejdříve po uplynutí 24h. Spáru z povrchu obkladu očistěte okamžitě po zašpinění.

UŽITKOVÉ PARAMETRY

* Doba zachování pracovních vlastností: 2 h
* Doba tuhnutí: 24 h
* Plná zátěž: 72 h
* Odolnost proti teplotám -300C až +900C

SPOTŘEBA

Závisle na povrchu, velikosti přilepovaných obkladů, materiálu z jakého jsou vyrobeny a velikosti zoubků použitého nářadí: 2,5kg/m2 až 5,5 kg/m2.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Nářadí čistěte ihned po dokončení práce. Ztvrdlou maltu smyjte čistou studenou vodou.

ODPADY

Obsah/nádobu odstraňte v souladu s místními, regionální, národními nebo mezinárodními předpisy.

DOBA POUŽITELNOSTI

Při skladování v suché větrané místnosti v originálně uzavřených obalech do 12 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Pytle á 15 kg.

TYP LEPIDLA

C1T

Vyrobeno v Polsku

Výrobek má hygienický atest Polského státního hygienického ústavu

K provádění základů nasákavých stavebních povrchů uvnitř a venku doporučujeme Perfect Grunt.

K lepení obkladů z architektonického ve formátu nad betonu 0,2 m2 až 1m2 doporučujeme dvousložkové lepidlo od Steinblau CONNECT TOP 1.

Výrobce:

STEINBLAU SP Z O.O.

Ul. Smaków 8

49-318 Skarbimierz-Osiedle

Hmotnost netto 15 kg

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obsahuje portlandský cement

Nebezpečí

H315 dráždí kůži

H317 může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 způsobuje vážné poškození očí

H335 může způsobit podráždění dýchacích cest

P280 používejte ochranné rukavice / ochranný oděv

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

P304 + P341 PŘI VDECHNUTÍ: při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P333 + P313 při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|  |
| --- |
| CE |
| STEINBLAU SP Z O.O.Ul. Smaków 8, 49-318 Skarbimierz-Osiedle |
| 15 |
| EN 12004:2007+A1:2012 |
| Unikátní identifikační kód výrobku BETON CONNECT číslo typu: STB/0001/2015 |
| Referenční číslo prohlášení o užitkových vlastnostech: Č.002/2015/STEINBLAU |
| Určené použití:Cementové lepidlo na obklady běžně lepící se sníženým skluzem C1T.K použití na stěnách a podlahách uvnitř i venku.  |
| Reakce na oheňNebezpečné látkySíla ztuhnutí jako:Počáteční přilnavostTrvalost pro:Přilnavost po ponoření do vodyPřilnavost po tepelném stárnutíPřilnavost po cyklech zmrazení-rozmrazení | A1Viz bezpečnostní list ≥ 0,5 N/mm2≥ 0,5 N/mm2≥ 0,5 N/mm2≥ 0,5 N/mm2 |
| Číslo šarže nebo série nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci: Viz etiketa (datum výroby a číslo šarže) |