TECHNICKÁ DATA VÝROBKU

ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PERFECT GRUNT – HLUBOCE PENETRAČNÍ

Základový prostředek rozpustný ve vodě pro nasákavá minerální podloží

| Určení: | K impregnaci nasákavých, minerálních podloží ve stavebnictví v interiérech i zvenčí budov. Zejména pro sádrová podloží, sádrokartonových desek, betonu, plynobetonu, cihel, jakož i nasákavých omítek a jiných pórovitých hmot, které vyžadují podkladovou vrstvu ke: - zlepšení přilnavosti, prodloužení doby otevření a snížení jednotkové spotřeby postupně nakládané hmoty; - snížení a vyrovnání vstřebávání vody podložím; - mírného zlepšení pevnosti povrchu; - eliminace poprašování a tvoření suti (pískování, křídování) povrchu; - časového zabezpečení před nepříznivým vlivem atmosférických podmínek. |  |
| --- | --- | --- |
| Popis výrobku: | Impregnát bez rozpouštědel, ředitelný vodou, na vodní bázi disperze syntetických pryskyřic. Proniká do pór ve hmotě a po odpaření vody se zanechává na povrchu jejich stěn suchou usazeninu. |  |
| Vlastnosti: | - snadno se nanáší; - dobře proniká; - je ekologický. |  |
| Technické údaje: | Hustota: Rozsah teploty k provádění prací: Barva: | asi 1,02 g/cm3, od +5 ºC do +25 ºC, bezbarvý. |
| Spotřeba: | Od přibližně 0,05 l/m2 do přibližně 0,20 l/m2, podle druhu a nasákavosti podloží. |  |
|  | Konečnou spotřebu určujte v závislosti na místních podmínkách a určujte ji na základě zkoušek vykonaných na reprezentativním podloží. |  |
| Obaly: | plastové lahve à 2 l. |  |
| Skladování a životnost: | Skladujte v plusové teplotě v původních obalech, v suchých a větraných místnostech, do 12 měsíců ode dne výroby. |  |
| Práce s obaly: | podle platných předpisů pro typický stavební odpad - kapalina jako nátěrové barvy rozpustné ve vodě, zaschlé zbytky a obaly jako domácí odpad. |  |
| Bezpečnostní pravidla: | Chraňte před dětmi. Používejte příslušný ochranný oděv a rukavice. Nevdechujte rozprašovanou hmotu. Při kontaktu s pokožkou a očima je dobře promyjte čistou studenou vodou. Při polknutí nebo kontaktu s očima se poraďte s lékařem. Nevyhazujte přímo do životního prostředí. |  |
| Formálně právní dokumenty | Výrobek má atest Státního hygienického ústavu |  |

PROVEDENÍ:

| Atmosférické podmínky | Při nanášení a vysýchání se vyžaduje minimální teplota materiálu, okolí a podloží +5 ˚C. Nepracujte za přímého slunečního záření, deště a větru a při teplotách nad 25 °C. |
| --- | --- |
| Zabezpečující práce: | Zakryjte (oblepte) prvky, které se mohou od materiálu ušpinit. Na lešení používejte ochranné plachty (sítě). |
| Příprava podloží: | K použití základové vrstvy PERFECT GRUNT jsou vhodná minerální podloží (beton, zdi z cihel, omítky atd.), jakož i sádrokartonové desky. Všechna podloží musejí být suchá, nosná, rovná, stabilní, čistá a bez látek, které by snižovaly přilnavost. Případné procesy tvrdnutí a vázání čerstvě zabudovaných hmot by ukončete před přistoupením k podkládání. Zvoleným způsobem (mechanicky, vodou pod tlakem, čisticími prostředky atd.) odstraňte prach, mech, lišejníky, řasy, špatně vázané nebo zvětralé části podloží a jiné nečistoty a zbytky (např. po olejích k obednění, vrstvách nátěru atd.). |
| Příprava materiálu | Stavební materiál se vyrábí v podstatě jako připravený k použití. Ve sporných případech proveďte zkoušku účinnosti podkládání. Tato zkouška spočívá ve zhodnocení pokusem, jak se voda vstřebává přes základovou povrchovou vrstvu a jaká je míra jejího lesku. - Lesklý, blyštící povrch znamená „přezákladování“ a poukazuje na nutnost hmotu zředit. V závislosti na výsledku jej lze ředit vodou z vodovodu, a to v poměru nejvýše 1 : 1. - Je-li nasákavost podloží po podkládání příliš vysoká, je třeba zvýšit množství nanášeného impregnátu až dojte „k nasycení“ podloží nebo (kdyby nebylo jiné řešení), podkládat dvakrát. |
| Nanášení hmoty: | Materiál nanášejte rovnoměrně štětcem, válečkem nebo postřikem. Nejlepší výsledek a možnost kontroly stejnorodosti podkládání přináší ruční vtírání širokým štětcem. Případné nečistoty se snažte odstraňovat průběžně, když jsou čerstvé. |
|  | Pomocné poznámky: - Při ručním nanášení hmotu postupně přilévejte do otevřené pracovní nádoby. - Zbytky hmoty po použití nevlévejte zpět do balení. |
| Čištění náčiní: | čistou, studenou vodou, ihned po použití |
| Doba schnutí: | Za normálních podmínek (teplota kolem 20 ˚C, relativní vlhkost asi 60 %) od 2 do 8 hodin. Za nižších teplot a při vyšší vlhkosti je proces schnutí delší. |

Technická karta výrobku: PERFECT GRUNT, stav: IX 2015.

Všechny tyto informace vycházejí ze současných technických poznatků a našich dlouholetých zkušeností. S ohledem na různorodost druhů podloží a jejich situaci

pokaždé prověřujte, zda je daný výrobek vhodný pro použití a zjistěte místní jednotkovou spotřebu materiálu.

Tato technická karta výrobku přestává platit spolu v okamžiku, kdy vyjde nová verze.